БЛОК – МОДУЛЬ

Материаловедение

8 КЛАСС

М-7 ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА, ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА.

М-8  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ

ИСКУССТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ.

Триединая дидактическая цель:

Дать краткие сведения о волокнах химического происхождения, производстве искусственных и синтетических волокон, ассортименте тканей из химических волокон, ознакомить со свойствами тканей из химических волокон.

Развивать общеучебные навыки работы с информационным блоком, контрольными тестами, умения писать конспект.

Развивать аналитическое мышление, умения описывать, характеризовать, сравнивать материалы, делать выводы.

Прививать аккуратность при выполнении и оформлении лабораторно-практической работы; культуру труда, бережное отношение к материалам.

В результате работы над учебными элементами учащиеся должны:

Знать:

- виды химических волокон;

- основные характеристики и свойства искусственных и синтетических волокон и тканей из них;

- правила ухода за тканями из искусственных и синтетических волокон;

Уметь:

- распознавать химические волокна в тканях;

- сравнивать натуральный искусственный и синтетический шёлк;

- составлять коллекцию тканей;

- читать символику по уходу за текстильными изделиями;

- самостоятельно работать по целевому учебному плану.

М-8  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННЫХ И

СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ ИЗ НИХ.

Наглядные пособия и оборудование:

- тест входного контроля

- инструкция по охране труда при выполнении лабораторной работы по материаловедению

- образец оформления лабораторной работы, лабораторный бокс

- тест выходного контроля

- целевой учебный план деятельности учащегося.

На доске девиз урока: “Недостаточно знание, необходимо также применение”    И. Гёте

УЭ-0

Цель: подготовка учащихся к работе на занятии

-контроль посещаемости, проверка наличия спецодежды

- обеспечение рабочих мест учебно – методическим комплексом.

УЭ-1

Цель: обозначить тему и цели урока

В результате работы на уроке учащиеся должны

Знать: признаки определения волокон натурального, искусственного и синтетического   происхождения.

Уметь: сравнивать и анализировать свойства волокон, определять вид ткани при помощи признака  горения волокон, писать конспект,  оформлять лабораторную работу.

Учащиеся записывают тему и девиз урока в тетрадь.

УЭ-2

Цель: актуализировать знания учащихся по материаловедению

1. тест входного контроля

2. учитель раздаёт тесты, контролирует самостоятельность выполнения заданий.

3. учащиеся выполняют задания теста (можно пользоваться конспектом), можно обмениваться мнениями в паре, выполняют взаимоконтроль и оценку работ.

УЭ-3

Цель: восприятие, осмысление знаний о свойствах волокон.

1) информационный блок «признаки основных волокон».

2) Слово учителя. В жизни мы должны уметь определять по внешнему виду, из какого волокна изготовлена та или иная ткань, так как от этого зависит уход за изделием, выбор способов обработки. Для этого мы обычно ощупываем ткань, рассматриваем её пластичность, сминаемость и т.д.

Мы уже знаем, что для придания тканям определённых свойств при их изготовлении часто используют волокна различного происхождения. Исходя из этого ткани могут быть: однородные (чисто-) – изготовленные из одного вида волокон; неоднородные (смешанные) – из различных волокон. Например, основа – х/б, уток – лён или шерсть. Такие ткани называют по наиболее ценному виду волокон.

3)  работа с информационным блоком, конспектирование таблицы «Признаки основных волокон»

УЭ-4

Цель: обобщить и систематизировать  знания о признаках горения тканей.

1. Лабораторная работа «Изучение искусственных и синтетических  свойств волокон и тканей из них».

2. Учитель организует работу учащиеся, совершает целевые обходы для проверки организации рабочих мест, контроля за соблюдением безопасных приёмов работы, текущего инструктажа.

3. учащиеся слушают рекомендации учителя, работают с инструкцией по выполнению и оформлению лабораторной работы, выполняют анализ горения образцов предложенных тканей, записывают результаты в тетрадь. Работы сдают на проверку учителю.

УЭ-5

Цель: проверить степень усвоения знаний по разделу материаловедение.

2) тест тематического контроля «Классификация волокон»

3) учитель раздаёт тесты, следит за самостоятельностью выполнения заданий теста (разрешается пользоваться конспектом)

4) выполняют задания теста, осуществляют самоконтроль, взаимоконтроль.

УЭ-6

Цель: подведение итогов, анализ работы на уроке

-анализ характерных ошибок, пути их исправления.

- заполнение шкалы оценок, самооценка.

-уборка рабочих мест

-ориентирование на домашнее задание.

М-8 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННЫХ И

СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ ИЗ НИХ.

| УЭ | УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ С УКАЗАНИЕМ ЗАДАНИЙ | РУКОВОДСТВО ПО УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА |
| --- | --- | --- |
| УЭ-О УЭ-1 УЭ-2 УЭ-3 УЭ-4 УЭ-5 | ИДЦ: знать: признаки определения волокон натурального, искусственного и синтетического происхождения; уметь: сравнивать и анализировать свойства волокон, определять вид ткани при помощи признака горения волокон, писать конспект, оформлять лабораторную работу. Цель: вспомнить знания необходимые для изучения новой темы. 1. выслушайте задание учителя, условия выполнения тестового задания. 2. выполните тест входного контроля 3. обменяйтесь тестами, выполните взаимопроверку. Цель: познакомиться с отличительными признаками текстильных волокон различного происхождения. 1. выслушайте объяснения учителя. 2. прочитайте текст информационного блока «Признаки основных волокон» 3. ответьте на вопросы: - какими признаками пользуются для определения вида волокна? - какие признаки дают более полную картину о виде волокна? 4. Работа с текстом информационного блока. Цель: научиться определять вид ткани при помощи горения волокон. выслушайте вводный инструктаж учителя по выполнению лабораторной работы. познакомьтесь с правилами безопасной работы при выполнении лабораторной работы внимательно рассмотрите предложенные образцы тканей, выполните действия, описанные в лабораторной работе, с учётом правил безопасности. Цель: проверить степень усвоения знаний по разделу материаловедение. выполните задание теста «Классификация волокон» 2. проверьте правильность ответов 3. проверьте правильность выполнения теста соседа по парте. 4. сверьте правильность ответов с контрольным экземпляром. Цель: подведение итогов урока, его оценка. 1. сравните полученные знания с заданной целью 2. выслушайте анализ допущенных ошибок 3. сделайте общую оценку урока: - как была достигнута цель урока? (самостоятельно, с помощью одноклассников, с помощью учителя) - где могут быть использованы полученные знания? - причины ошибок при выполнении заданий (невнимательность, недостаток знаний, непонятен смысл задания, вопроса) 4. заполните таблицу оценок, если вы набрали до 27 баллов оценка – 9, до 24 баллов оценка – 8, до 21 балла оценка 7, до 18 баллов оценка 6, до 15 баллов требуется дополнительное занятие, 5. уборка рабочих мест | Запишите тему и девиз урока в рабочую тетрадь Внимательно прочитайте цели урока. Выполните задание письменно в рабочей тетради. За каждый верный ответ один балл. Выслушайте рассказ учителя, ответьте на поставленные вопросы устно. Таблицу запишите в тетрадь Работа в парах. Оформите лабораторную работу в рабочей тетради. Можно воспользоваться консультацией учителя Самоконтроль, взаимоконтроль, самооценка (верный ответ – один балл). Будьте объективны при самооценке. Домашнее задание индивидуальное. |

Сводная таблица оценок

| УЭ-1 | УЭ-3 | УЭ-4 | Сумма баллов | Итоговая оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Творческое задание.  Решите ребусы

1                              2

3

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ИСКУССТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН И ТКАНЕЙ ИЗ НИХ.

Материалы и инструменты: образцы тканей под номерами, лабораторный бокс (ёмкость с водой, пинцет, блюдце, спички, ножницы).

ХОД РАБОТЫ:

1. Пользуясь информационным блоком «Химические волокна» заполните таблицу

| Название в-н Свойства в-н | вискозные | ацетатные | полиамидные | полиэфирные | ПАН | ПВХ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прочность |  |  |  |  |  |  |
| Сминаемость |  |  |  |  |  |  |
| Драпируемость |  |  |  |  |  |  |
| Гигроскопичность |  |  |  |  |  |  |
| Теплозащитность |  |  |  |  |  |  |
| Электризуемость |  |  |  |  |  |  |
| Усадка |  |  |  |  |  |  |
| Растяжимость |  |  |  |  |  |  |
| Осыпаемость |  |  |  |  |  |  |

2. Ознакомьтесь с правилами ТБ при выполнении лабораторной работы:

1. Обеспечить наличие устойчивой ёмкости с водой.

2.	Все опыты проводить над лабораторным боксом.

3.	Удерживая образец при помощи пинцета, поместить исследуемый образец над емкостью,	зажечь спичку над боксом (движением от себя) и поджечь волокна.

4.	Спичку погасить в воде.

5.	Горящие волокна погасить «дутьем» не поднося к лицу.

6.	Анализируя запах, осторожно наклониться над образцом.

7.	Исследуя остаток, дождаться его остывания.

3. Поочерёдно берите образцы ткани.  Отрезайте от образца часть волокон;

4. Используя пинцет, держите образец над водой, осторожно подожгите его.

5. Соблюдая правила по ТБ провести опыт:

- исследовать цвет пламени,

- интенсивность горения,

- цвет остатка после горения, его плотность.

6. Проанализировать вид обрыва нитей в каждом образце в двух направлениях;

7. Заполнить таблицу отчета:

| № | Наименование волокон | Вид обрыва нити | Запах при горении | Остаток после горения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

8. Сделайте выводы: увязать признаки горения образцов тканей с их волокнистым составом.

ПОЛИАМИДНЫЕ ВОЛОКНА

Полиамидные волокна получают из продуктов переработки каменного угля и нефти. Наиболее известные товарные знаки — капрон, нейлон, стилон, дедерон и другие

Свойства. Полиамидные волокна характеризуются высокой прочностью, упругостью, высокой износостойкостью, имеют гладкую поверхность. Они не разрушаются микроорганизмами и плесенью, не растворяются органическими растворителями, стойки к действию щелочей любой концентрации. Они незначительно набухают в воде, а при стирке с них легко удаляются поверхностные загрязнения, они быстро высыхают. Ткани из них почти не мнутся.

Высокая прочность позволяет использовать полиамидные волокна для изготовления куполов и строп парашютов, канатов, веревок, чехлов. Широкое применение они находят при производстве чулочных изделий — тонких и прочных, легко стирающихся и быстросохнущих. Благодаря высокой устойчивости к истиранию волокна используют для получения искусственного меха, обивочных и фильтровальных тканей, ковров, парусов. Мешки из полиамидных волокон, используемые в хлебопекарной отрасли, легко очищаются и выдерживают в 10 раз больше стирок, чем хлопчатобумажные.

Но у полиамидных волокон есть и довольно серьезные недостатки: неудовлетворительные гигиенические свойства. Они малогигроскопичны, что является причиной их повышенной электризуемости. Они неустойчивы к действию света, особенно ультрафиолетовых лучей и легкоплавки.

Полиамидные волокна горят плохо, голубоватым пламенем, и одновременно плавятся. Если расплавленная масса капрона или нейлона начинает капать, горение прекращается, на конце волокна образуется оплавленная масса бурого цвета, сильно обжигающая. Ощущается запах сургуча.

Уход. Стирать изделия из полиамидных волокон можно в машине при температуре 40°С в щадящем режиме. Их нельзя отжимать в центрифуге и сушить в стиральной машине, а лучше повесить для сушки в мокром состоянии. Полиакрил чувствителен к высоким температурам: при 60°С и выше эти ткани «заламываются», и их уже нельзя разгладить. При стирке капронового тюля следует учитывать этот нюанс. Утюжат ткани из полиамида чуть теплым утюгом в режиме «шелк».

Ткани из полиамидных волокон нельзя отбеливать и кипятить. Тюлевые занавески из полиамидных волокон перед стиркой нужно хорошенько вытряхнуть, затем замочить в холодной воде или чуть теплой воде на несколько часов, в течение которых воду несколько раз поменять. Но нужно помнить, что если синтетические гардины очень долго пролежат в мокром состоянии или в горячей воде, на них могут образоваться складки, которые не поддаются разглаживанию. После замачивания занавески опускают на 1 час в раствор моющего средства, предназначенного для стирки изделий из синтетических тканей, а затем стирают их с тем же количеством порошка при температуре не выше 40°С. Полощут занавески несколько раз сначала в теплой, затем в холодной воде.

Сушить занавески лучше и удобнее всего, повесив на карнизы, где они обычно находятся. После высыхания их можно погладить слегка теплым утюгом.

Белое капроновое белье после многократных стирок теряет белизну и становится сероватым. Вернуть ему первоначальную белизну, к сожалению, невозможно, лучше решиться на окраску в цвет чайной розы. Для этого берут 1 чайную ложку сухого чая, заливают 2 стаканами воды, кипятят в течение 5 минут, затем тщательно фильтруют раствор, чтобы в нем не осталось частичек заварки, после чего охлаждают. В полученный раствор надо погрузить изделие и выдержать его 30 минут, постоянно переворачивая. Затем прополоскать, а в последнюю воду добавить несколько капель нашатырного спирта. Сильно не отжимать.

ТКАНИ ИЗ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН

В общемировом производстве синтетических волокон полиэфирные занимают лидирующее место. Исходным сырьем служат продукты переработки нефти. У нас в стране полиэфирное волокно носит название лавсан. В чистом виде он используется для изготовления кружев, ворса ковров, искусственного меха. В текстильном производстве штапельный лавсан применяют в смеси с вискозными и натуральными волокнами. Другие торговые названия волокон: терилен — Великобритания, тергаль — Франция, дакрон — США; элана, торлен  — Польша, ланон, диолен — Германия; тетерон — Япония, тесил — Чехия и др.

Свойствами полиэфирных волокон являются легкость, упругость, несминаемость, морозостойкость, стойкость к гниению и плесени, устойчивость к моли. По истираемости полиэфирное волокно лучше целлюлозного, но хуже полиамидного в 2 —4 раза, поэтому его не используют при изготовлении чулочно-носочных изделий. Полиэфирные волокна по термостойкости превосходят большинство натуральных и химических волокон; они устойчивы к действию ацетона и других органических растворителей.

Гигроскопичность волокон из полиэфира в 10 раз ниже, чем капрона, поэтому обычно их смешивают с вискозными и натуральными. Светостойкость полиэфирных волокон очень высока. Положительным моментом является и то, что при действии света изделия не изменяют свой цвет, как другие волокна. Полиэфиры обладают высокими теплозащитными свойствами. Недостатками полиэфирных волокон являются: сильная электризуемость, жесткость изделий, склонность к пиллингу, недостаточная устойчивость к действию азотной и серной кислоты и щелочам. Горят полиэфирные волокна желтым коптящим пламенем, образуя на конце шарик из черной расплавленной массы.

Уход. Ткани из полиэфирных волокон можно стирать при температуре 40°С в стиральной машине, в щадящем режиме, мягкими моющими средствами. При более высокой температуре на ткани могут образоваться складки - замины, от которых потом почти невозможно избавиться. Их нельзя отжимать в центрифуге, лучше всего изделия подвесить во влажном состоянии). Сохнут полиэфирные волокна быстро, часто не требуя утюжки. Если изделия требуется прогладить, пользуются теплым утюгом в режиме «шелк» через влажную ткань.  Окислители   (отбеливатели) даже при высоких температурах на полиэфирные ткани не действуют.

ТКАНИ ИЗ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ ВОЛОКОН (ПАН)

Исходное сырьё - продукты переработки каменного угля, нефти и газа. ПАН в нашей стране имеют название нитрон, в США — орлон, дайнел, в Великобритании — куртель), в Польше — анилана, а Германии — волотэкслон, дралон, в Японии — кашмилон.

Свойства. По внешнему виду ПАН напоминают натуральную шерсть. По теплозащитным свойствам они даже превосходят ее, но по стойкости к истиранию уступают даже хлопку. Нитрон — мягкое и пушистое, обладает высокой прочностью, хорошей эластичностью, стойкое к атмосферным воздействиям. По сминаемости ПАН - волокна несколько уступают полиэфирным, но превосходят в этом отношении полиамид. Нитроновое волокно термопластично, что позволяет изготовлять из него изделия с долговечной плиссировкой.

Нитрон отличается устойчивостью к действию кислот даже при нагревании, а также к щелочам. Растворители, применяемые для чистки одежды — такие, как бензин, ацетон, дихлорэтан — не влияют на прочность волокна. Нитрон устойчив к действию плесени, моли. Оно обладает высокой устойчивостью к свету и радиоактивным излучениям. Горит нитрон желтым коптящим пламенем со вспышками, образуя на конце твердый шарик.

Основными недостатками ПАН - волокон являются их низкая гигроскопичность, недостаточная устойчивость к истиранию, плохая окрашиваемость, способность к образованию пиллинга, высокая электризуемость.

Уход за изделиями из полиакрила тот же, что и за изделиями из полиэфирных волокон, но стирают их при температуре не выше 30°С. Сушка в стиральной машине исключается. Отбеливатели не разрушают полиакрилонитрильные волокна — их можно отбеливать любыми средствами.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВОЛОКНА

Полиуретан используют для производства спандекса. В других странах полиуретановые волокна известны под названиями лукра (лайкра), вайрин — в США; экспа, неолон — в Японии; спаниель — в Великобритании; ворин — в Италии и т. д.

Волокна спандекса относятся к эластомерам, так как обладают сильной растяжимостью. При удлинении этого волокна в 6 — 8 раз эластичное восстановление после снятие нагрузки составляет 90%. По растяжимости и эластичности спандекс не уступает резиновым нитям, а по устойчивости к истиранию превосходят их в 20 раз. В чистом виде их используют редко; в основном эти волокна добавляют к другим, в результате чего ткани становятся эластичными и немнущимися.

Нити спандекса обладают легкостью, мягкостью, устойчивостью к действию пота и плесени, хорошо окрашиваются. Они стойки к хлорсодержащим органическим растворителям, кислотам и щелочам, прекрасно сохраняют форму, практически не сминаются. В мокром состоянии волокно не меняет своих свойств. К недостаткам относятся низкая гигроскопичность и теплостойкость, невысокая прочность и светостойкость. Под действием света волокна желтеют.

Стирают ткани с эластановыми волокнами порошками для тонких тканей. В стиральной машине их сушить нельзя. Температура стирки и утюжки зависит от того, какие волокна входят в смесовую ткань.

Остановимся подробнее на таком известном волокне, как лайкра (lycra). На упаковке колготок можно увидеть это обозначение, а также den или dtех. Что обозначают эти буквы? Den или dtех — реальная плотность волокна, а цифры возле этих слов обозначают вес в граммах 9 (dehie) или 10 (decitex) километров пряжи. Если лайкры в колготках меньше 8%, то такие колготки не будут плотно облегать ноги, но больше 35% ее в колготках быть не должно.

ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ (ПВХ) ВОЛОКНА

Исходным сырьем служат недорогие и доступные продукты — этилен и ацетилен, поэтому ПВХ - волокна — одни из самых дешевых синтетических волокон. Выпускают их в виде непрерывных нитей или штапельных волокон, в нашей стране — под названием хлорин; в США — саран, виньон; во Франции — ровиль; в Японии — тевирол и т. д.

ПВХ - волокна обладают высокой химической стойкостью, очень низкой тепло- и электропроводностью; они морозостойки, устойчивы к действию микроорганизмов и плесени, щелочей, спирта и бензина. Негорючесть и невоспламеняемость ПВХ - волокон определили их применение: в качестве портьерных, декоративно-отделочных материалов для обивки стен в кинотеатрах и других общественных зданиях, обивки сидений и салонов в автомобилях, самолетах, для изготовления детских игрушек... Такие материалы не линяют и не выцветают.

Благодаря низкой теплопроводности ПВХ - волокна с успехом применяются при изготовлении одеял, различных утеплителей. Широко они используются в производстве искусственного меха, пальтовых тканей, трикотажных изделий.

Эти волокна негигроскопичны, не набухают в воде, имеют высокую паропроницаемость. Существенный недостаток ПВХ - волокон - их значительная усадка. При температуре 70°С ее величина составляет 18 — 20, а в кипящей воде — 50%. Однако это свойство используют, когда необходимо получить ткани повышенной плотности: брезента, плащевки и т. д.

Модифицированное ПХВ - волокно называется хлорином. Это матовое и малоупругое синтетическое волокно, отличающееся высокой кислотостойкостью, устойчивостью к действию щелочей и окислителей. Термостойкость хлорина выше, чем у ПВХ - волокон: он начинает деформироваться при 90-100°С. Гигроскопичность хлорина очень низка. Эти волокна способны накапливать высокий электростатический заряд, и это свойство используют для изготовления лечебного белья для людей, страдающих радикулитом и ревматизмом. Хлорин не горит. При внесении в пламя волокно сжимается, ощущается запах хлора. Его используют для производства спецодежды. Добавление хлорина снижает горючесть текстильных материалов.

Стирают ткани из ПХВ - волокон так же, как из полиэфира. Их нельзя сушить в стиральной машине. Рекомендуется стирка изделий в теплых растворах моющих средств без кипячения. Обработка на паровоздушном манекене, прессе и утюгом не допускается.

* Информационный блок (изучается по желанию)

*  ПОЛИВИНИЛСПИРТОВЫЕ ВОЛОКНА

Поливинилспиртовые (ПВС) волокна вырабатываются из поливинилового спирта. Выпускают их во многих странах под следующими торговыми названиями: винол — в России; винилон, куралон — в Японии, виналон — в Китае и др.

Поливинилспиртовые волокна обладают высокой прочностью, устойчивостью к истиранию и изгибу. Они стойки к действию микроорганизмов, пота, кислот, щелочей, окислителей в умеренных концентрациях. Ткани из этих волокон обладают хорошим влагопоглощением, не электризуются. Винол, например, по гигроскопичности приближается к хлопку, а по стойкости к истиранию в два раза его превосходит; он имеет высокую устойчивость к действию света и атмосферных осадков.

Высокая гигиеничность волокон, устойчивость к различным реагентам позволяет применять их вместо хлопка, шерсти и льна при изготовлении спецодежды.

В некоторых случаях ПВС - волокна заменяют шерсть при получении фетра и валяльно-войлочных изделий. Эти волокна используют для изготовления гардинных тканей, брезента, парусины и тканей для производства туристского снаряжения.

ПВС - волокна могут быть водорастворимыми. Они применяются в качестве вспомогательных компонентов (удаляемых) в смеси с другими волокнами при получении пористых, ажурных изделий, тонких тканей, гипюра.

Гипюр из ПВС - волокна дешевле подобной ткани из натурального шелка в 15 — 20 раз. Недостатком винола является в мокром состоянии потеря прочности на 15 — 25%.

*  ПОЛИОЛЕФИНОВЫЕ ВОЛОКНА

Это самые легкие синтетические волокна. К полиолефиновым относятся полиэтиленовое и полипропиленовое волокна. Исходным сырьем для производства этих волокон служат продукты переработки нефти — пропилен и этилен.

Полиолефиновые волокна негигроскопичны и легкоплавки: полиэтиленовые плавятся при температуре 130°С, а полипропиленовые — при 170°С. Волокна обладают высокой прочностью, устойчивы к действию микроорганизмов, моли, плесени и моющих средств. Полиэтиленовые волокна прочнее полипропиленовых и менее растяжимы.

Полиолефиновые волокна обладают достаточно высокой химической стойкостью, они устойчивы к действию кислот, щелочей и окислителей. Ткани из полиолефиновых волокон применяют для производства спецодежды для работающих с кислотами. Из этих волокон также изготовляют обивочные ткани, занавеси, тенты.

Из полипропиленового волокна производят драпировочные, плащевые, курточные ткани, искусственный мех, трикотаж, гардинное полотно, ткань для зонтов. Применяют эти волокна для изготовления каркаса и ворса ковров, он значительно прочнее натурального и дольше сохраняет хороший внешний вид.

Изделия из полиолефиновых волокон рекомендуется чистить водными растворами моющих средств.

Наиболее известные ткани из искусственных волокон приводятся ниже.

Вискозный креп-жоржет — полупрозрачная ткань полотняного переплетения из вискозных волокон: жесткая, упругая, сыпучая. Из него шьют платья, блузки.

Вискозный поплин — легкая ткань из вискозных волокон с поперечными рубчиками. Идет на изготовление блузок и мужских сорочек.

Вискозная тафта — тонкая плотная глянцевидная ткань из вискозного волокна с мелкими поперечными рубчиками или узорами. Применяется для платьев, сорочек, блузок, юбок.

Креп-марокен — шелковая вискозная ткань. Применяется для шитья блузок и легких платьев.

Креп-сатин — тяжелая ткань из вискозного шелка атласного переплетения. Идет на изготовление блузок, платьев, летних костюмов.

Креп-твид — тяжелая ткань саржевого переплетения из вискозных и ацетатных волокон. Применяется для пошива платьев, костюмов, плащей.

Креп-твил — мягкая ткань саржевого переплетения из искусственных нитей. Вырабатывается набивной и гладкокрашеной. Из нее шьют платья, костюмы.

ТЕСТ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

«Классификация волокон»

- Натуральный шелк относится к группе волокон:

а) целлюлозные;

б) минеральные;

в) белковые.

2. Волокна, получаемые на заводах называются:

а) минеральные;

б) натуральные;

в) химические.

3. Ткань из химических волокон:

а) ацетат;

б) капрон;

в) вискоза.

4. Исходным сырьем для производства вискозного волокна служит:

а) хлопковая целлюлоза;

б) древесная целлюлоза;

в) триацетат.

5. К искусственным волокнам не относится:

а) вискоза;

б) асбест;

в) ацетат.

6. Наибольший блеск имеет волокно:

а) шерсть;

б) хлопок;

в) вискозные.

7. Натуральный шёлк получают:

а) из отходов хлопчатника;

б) из коконов тутового шелкопряда;

в) из газа и угля.

8. Из каких волокон (нитей) производят ацетатный шёлк:

а) натуральных;

б) искусственных;

в) синтетических.

9. Самую высокую прочность имеет волокно:

а) натуральный шёлк;

б) лён;

в) нейлон.

10. Синтетические волокна имеют длину:

а) 30-70см;

б) бесконечна;

в) 70-100м.

ТЕСТ ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

«Химические волокон»

- Установите соответствие между волокнами и их происхождением:

А. натуральные;  Б. искусственные;  В. синтетические.

1. хлопок;

2. капрон;

3. шёлк;

4. джут;

5. нитрон;

6. вискоза;

7. лён;

8. акрил;

9. ацетат;

10. полиамид;

11. лавсан;

12. шерсть.

- Синтетические волокна имеют длину:

А) 30-70см; б) 70-100м; в) бесконечна; г) 100-400м.

- Самую высокую прочность имеет волокно:

А) натуральный шёлк; б) лён; в) нейлон; г) хлопок; д) шерсть.

- Наибольший блеск имеет волокно:

а) шерсть;     б) хлопок;   в) шёлк;  г) вискозные.

- Установите соответствие между волокнами и признаками горения:

1. нейлон;

2. ацетат;

3. шерсть;

4. вискоза;

5. хлопок.

А. Легко поджигается, горит желтым пламенем, образует светло-серый пепел.  Запах жженой бумаги.

Б. Горит плохо, в пламени волокно спекается с образованием хрупкого шарика, при вынесении из пламени горение прекращается. Запах паленого волоса, жженого пера.

В. Полностью сгорает, пепел рассыпается, образуется  светло-серая зола.  Запах жженой бумаги.

Г. Горит быстро с образованием на конце оплавленного шарика бурого цвета, при вынесении из пламени затухает. Запах уксуса.

Д. Загорается с трудом, горит  голубоватым пламенем. После извлечения из огня горение прекращается, на конце образуется бурый шарик, сильно обжигающий. Запах сургуча.

- Исходным сырьём для производства вискозного волокна является:

а) хлопковая целлюлоза;          б) древесная целлюлоза;

в) ацетат;                                    г) отходы угля и газа.

- Какие синтетические волокна считаются заменителями шерсти:а) нейлон;      б) капрон;     в) нитрон;    г) винол.

- Получение прядильного раствора, формование волокна, отделка волокна – это этапы производства:

а) растительных волокон;           в) синтетических волокон;

б) искусственных волокон;         г) волокон животного происхождения.

9. Синтетические волокна отличаются от натуральных:

а)	высокой устойчивостью к истиранию;

б)	низкой электризуемостью;

в)	неустойчивостью к высоким температурам.

10. Невысокие  гигиенические   свойства   имеют  ткани   из  	...