БЛОК – МОДУЛЬ

Материаловедение

9 КЛАСС

М-9  СОВРЕМЕННЫЕ ТКАНИ И НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИХ СВОЙСТВА

М-10  ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА, ЕГО ВИДЫ И СВОЙСТВА

Триединая дидактическая цель:

Дать краткие сведения о производстве нетканых материалов и трикотажных полотен, ассортименте и свойствах новых видов тканей.

Развивать общеучебные навыки работы с информационными источниками, умения писать конспект.

Развивать аналитическое мышление, умения характеризовать, сравнивать материалы, их свойства,  делать выводы.

Совершенствовать навыки самообучения, самоформирования знаний и умений.

В результате работы над учебными элементами учащиеся должны:

Знать:

- способы скрепления нетканых материалов;

- способы получения (вязания) трикотажного полотна;

- свойства нетканых материалов и трикотажных полотен;

- правила ухода и эксплуатации изделий из нетканых материалов и трикотажных полотен.

Уметь:

- распознавать нетканые материалы разных способов скрепления;

- определять способы переплетения трикотажных полотен;

- читать символику по уходу за текстильными изделиями;

- работать по целевому учебному плану, с информационным блоком

М-10  Трикотажные полотна, его виды и свойства

Лабораторная работа: «Изучение свойств трикотажного полотна»

Наглядные пособия и оборудование:

- образцы трикотажных полотен

- информационный блок «производство трикотажных полотен»

- блок самостоятельной познавательной деятельности «трикотажные полотна».

На доске девиз: «Немногие умы гибнут от износа, побольшей части они ржавеют от неупотребления» К.Боуви

УЭ-0

Цель: подготовка учащихся к работе на занятии

- контроль посещаемости

- подготовка дежурными рабочих мест

УЭ-1

Цель: обозначить тему и цели урока

В результате работы на уроке учащиеся должны

Знать: способы образования (вязания) трикотажного полотна, их достоинства и недостатки.

Уметь: сравнивать и анализировать свойства тканей, нетканых материалов, трикотажных полотен разного происхождения,  писать конспект,  оформлять лабораторную работу.

Учащиеся записывают тему и девиз урока в тетрадь.

УЭ-2

Цель: актуализировать знания учащихся по материаловедению

- учитель задаёт вопросы:

- что такое трикотаж?

- назовите основные элементы вязаного трикотажа.

- какими свойствами обладает вязаный трикотаж?

- учащиеся отвечают на поставленные вопросы.

УЭ-3

Цель: восприятие, осмысление первоначальных знаний о трикотажных полотнах.

1)   Слово учителя. Трикотаж — это вязаное текстильное изделие, состоящее из петель, соединенных по горизонтали (в ряд) и вертикали (в столбик). В силу упругости, создаваемой изогнутыми в петли нитями, трикотаж по сравнению с тканями меньше сминается. Его повышенная растяжимость обеспечивает удобство изделий в эксплуатации, не препятствует движениям человека, а пористая структура сообщает одежде требуемую гигиеничность.

Большое многообразие трикотажных изделий  делят по назначению на верхние, бельевые, чулочно-носочные, перчаточные, головные уборы и платочно-шарфовые. По более узкому назначению их разделяют на виды изделий. Изделия из трикотажа выпускают кроеными, вязаными, полурегулярными (требующими незначительного применения раскройно-швейных операций), регулярными (вязание отдельных деталей и их прикеттлевка) и комбинированными (сочетание деталей вязаных и кроенных из полотна).

Технологический процесс получения трикотажа включает основные производства: прядильное, вязальное, отделочное. Процессы прядильного и отделочного производства трикотажа сходны с аналогичными процессами получения тканых изделий. Процессы вязального производства заключаются в образовании взаимно переплетающихся петель.

2) работа с информационным блоком «производство трикотажных полотен»

Задание учителя. Найдите в тексте информационного блока ответы на вопросы:

- какие виды трикотажа могут быть по способу вязания?

-какими свойствами обладает поперечновязанный трикотаж?

-в чём особенность основовязаных полотен?

-сколько нитей потребуется для получения ряда в основовязаном полотне?

-какой трикотаж обладает большей растяжимостью?

-какие положительные свойства присущи трикотажным полотнам?

Контролирует ответы, организует деятельность учащихся.

- Учащиеся работают с текстом, находят ответы на вопросы.

УЭ-4

Цель: изучить свойства трикотажных полотен.

- Блок самостоятельной познавательной деятельности учащихся «трикотажные полотна».

- Слово учителя. Особенностью трикотажа является растяжимость по всем направлениям из-за возможности петель изменять форму. Рыхлая петельная структура придает таким тканям легкость и несминаемость, а пористость и легкая проницаемость воздуха и влаги позволяет более широко, чем в ткацких материалах, использовать синтетическое сырье. Для органолептического отличия кулирных полотен от основовязаных их переплетения рассмотрим отдельно.  На ваших рабочих столах имеются образца различных материалов, каждый образец пронумерован. Используя полученные знания о производстве различных текстильных материалов, выполните исследование и анализ строения материалов, их свойств. На основании полученных результатов определите материал и способ его образования.

Например, образец №1 основовязанный трикотаж.

3) учащиеся слушают объяснения учителя, работают с блоком самостоятельной познавательной деятельности, записывают основные понятия в тетрадь.

УЭ-5

Цель: подведение итогов, анализ работы на уроке

-анализ характерных ошибок, пути их исправления.

-выставление оценок каждого учащегося.

-уборка рабочих мест

-ориентирование на домашнее задание.

М-10  Трикотажные полотна, его виды и свойства

| УЭ | УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ С УКАЗАНИЕМ ЗАДАНИЙ | РУКОВОДСТВО ПО УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА |
| --- | --- | --- |
| УЭ-О УЭ-1 УЭ-2 УЭ-3 УЭ-4 | ИДЦ: знать: способы получения трикотажных полотен, их свойства и характерные признаки. уметь: распознавать нетканые материалы, полученные разными способами, анализировать результаты, делать выводы. Цель: вспомнить знания необходимые для изучения новой темы. выслушайте вопросы учителя: - что такое трикотаж? - назовите основные элементы вязаного трикотажа. - какими свойствами обладает вязаный трикотаж? Цель: познакомиться с процессом получения трикотажных полотен прочитайте текст информационного блока «получение трикотажного полотна» ответьте на вопросы: - какие виды трикотажа могут быть по способу вязания? -какими свойствами обладает поперечновязанный трикотаж? -в чём особенность основовязаных полотен? -сколько нитей потребуется для получения ряда в основовязаном полотне? -какой трикотаж обладает большей растяжимостью? -какие положительные свойства присущи трикотажным полотнам? 4. Работа с информационным блоком. Цель: изучить свойства трикотажных полотен. 1. выслушайте инструктаж учителя по выполнению лабораторной работы. найдите в тексте блока самостоятельной познавательной деятельности свойства трикотажных полотен. внимательно рассмотрите предложенные образцы, выполните задания, описанные в блоке самостоятельной работы. Оформите отчёт о лабораторной работе Цель: подведение итогов урока, его оценка. сравните полученные знания с заданной целью выслушайте анализ допущенных ошибок уборка рабочих мест | Запишите тему и девиз урока в рабочую тетрадь Внимательно прочитайте цели урока. Ответьте на вопросы устно Выслушайте рассказ учителя, ответьте на поставленные вопросы письменно. Внимательно слушайте рекомендации учителя. Работа в парах. Взаимоконтроль. |

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Производство трикотажных материалов. Ассортимент.

По способу выработки различают кулирный (поперечновязаный) и основовязаный трикотаж. У кулирного трикотажа петли ряда образуют изгибанием одной и той же нити, у основовязаного — целой системой нитей (основой). Внешний вид н свойства трикотажа в основном обусловлены его переплетением. Трикотажные переплетения подразделяют на главные, производные и рисунчатые. Главные переплетения имеют простейшую структуру; производные — образуют комбинированием двух, трех и более одинаковых главных переплетений; рисунчатые — вырабатывают на основе главных и производных переплетений изменением их структуры и ввязыванием дополнительных нитей для получения узорчатых эффектов.

Трикотаж, который легко распускается в направлении петельного ряда,  образованы одной нитью.

Распространенным главным одинарным переплетением является гладь. У трикотажа, выработанного переплетением гладь, лицевая (а) поверхность образована петельными столбиками, а изнаночная  (б) — рядами дуг петель.

К двойным главным переплетениям относят ластик (в) и двухизнаночное (г). Отличительным признаком трикотажа ластичного переплетения является чередование лицевых и изнаночных петель глади на лице и изнанке полотна. Рисунок переплетения обозначают раппортом 1 + 1, 2 + 3 и т. д., первая цифра которого указывает количество лицевых, а вторая — изнаночных петель глади на лицевой поверхности.

Распространенными производными переплетениями являются двухластичное (интерлочное) и рисунчатые переплетения.

Трикотаж, легко распускающийся в направлении петельного столбика, называется основовязаным. В таком трикотаже каждая петля петельного ряда образована из своей, отдельной нити, поэтому для получения петельного ряда требуется, столько нитей, сколько петель в ряду.

При выработке основовязаного трикотажа в петлеобразовании участвует сразу много нитей. Если каждая нить работает с одной и той же иглой, получаются отдельные, не соединенные друг с другом петельные столбики. Это главное одинарное переплетение – цепочка. Нити в процессе образования такого полотна зигзагообразно переходят из одного петельного столбика в другой и возвращаются обратно, поэтому петли соседних рядов наклонены в разные стороны.

Например, при переплетении трико нить прокладывается поочередно только на две соседние иглы, вследствие чего петельные столбики имеют зигзагообразное строение.

Для следующего одинарного переплетения, атласа, характерно, что все петли имеют двусторонние протяжки, поэтому на лицевой и изнаночной сторонах заметны теневые полосы.

Ажурные переплетения на основовязаных полотнах  образуют выключением некоторых игл из работы, что позволяет получить большое разнообразие рисунков.

БЛОК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Прочитайте информационный блок «получение трикотажных полотен»

- Письменно ответьте на вопросы:

- виды трикотажа по способу получения (вязания) …

- в чём особенность основовязаных полотен?

- сколько нитей потребуется для получения ряда в основовязаном полотне?

- Изучите свойства трикотажных полотен.

Растяжимость трикотажа зависит от вида переплетения и строения петель. Поперечновязаный трикотаж тянется больше, основовязаный — меньше. Во всех случаях удлинение в поперечном направлении больше, чем в продольном. Больше всего растягивается гладкий трикотаж.

К числу недостатков трикотажа следует отнести распускаемость петель и закручиваемость по срезам. Срезы трикотажных полотен закручиваются либо в направлении петельных рядов, или в направлении столбиков. Происходит это из-за стремления нити, изогнутой в петлю, распрямиться. Это свойство трикотажа очень затрудняет обработку изделий: возникают сложности при раскрое и стачивании деталей. При обрыве нитей трикотажная ткань распускается — происходит так называемое «сбегание» петли. Интенсивность «сбегания» зависит от вида переплетения и гладкости нити. Основовязаный трикотаж, который вяжется в две нити, практически не распускается, а трикотаж поперечновязаного переплетения, как правило, распускается легко. Исключение составляют ажурные и перевитые переплетения. Причем если основовязаный трикотаж распускается только вдоль петельных столбиков, то поперечновязаный — во всех направлениях. Недостатком трикотажных тканей является также возможность прорубания их иглой.

- Рассмотрите образцы предложенных материалов. Сравните их строение и свойства,

- выпишите основные свойства трикотажного полотна,

- какими свойствами обладает поперечновязанный трикотаж?

- какой трикотаж обладает большей растяжимостью?

- какие положительные свойства присущи трикотажным полотнам?

- перечислите недостатки трикотажных полотен.

- Заполните таблицу технологических операций. Проставьте условный знак там, где имеются указанные операции:

| Технологические операции | Ткани | Трикотажные полотна | Нетканые материалы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разрыхление и трепание (разъединение) дли образования холста 2. Чесание и выравнивание ленты 3. Вытягивание ровницы 4. Расчесывание 5. Скручивание 6. Наматывание на бобины 7. Перемотка с бобин на сновальный валик 8. Перемотка нитей со сновальных валиков па ткацкий навой 9. Шлихтование нитей 10. Ручная проборка в галева ремизки |  |  |  |

- Рассмотрите трикотажные полотна. Сравните внешний вид и структуру полотен.

- На основании полученных результатов определите материал и способ его образования. Например, образец №1 основовязанный трикотаж.

# Text boxes

г

в